Вообще говоря, низкотемпературный шум ПТ нельзя объяснить, исходя из представлений только об одном механизме возникновения шума. Хиатт с сотр. выполнили измерения спектров шума при низких температурах в интервале 80—200 К на нескольких приборах и показали, что имеют место несколько типов генерационно-рекомбинационных процессов, два из которых они связали с присутствием ловушек в канале ПТ. Энергии активации, найденные для этих процессов, составляли 0,17—0,19 и 0,34—0,36 эВ. Менее глубокому уровню могут соответствовать ловушки захвата с энергией 0,16 эВ, которые часто присутствуют в кремнии, и, как правило, их связывают с присутствием кислорода; более глубокий уровень может быть связан с никелем, который имеет акцепторный уровень в кремнии на 0,35 эВ ниже дна зоны проводимости.

5.5.3. Шум тока утечки

Помимо теплового шума на выходе затвора имеется и шум, связанный с током утечки Ig переходов затвор — канал. Спектральная плотность этого последнего шума описывается выражением:

Sig1(ω)=2qIg (5.46)т. е. он проявляет себя как дробовой шум. Так как Sig1() не зависит от частоты, а тепловой шум зависит от частоты по закону 2, то, очевидно, существует некоторая частота, ниже которой шум тока утечки будет превалировать. Эта частота может быть определена из сопоставления уравнений (5.33б) и (5.46)

fc=fT[2qIgkθgmsat]12 (5.47)

где fT=gm /2С—предельная частота «среза»  ПТ. При fT=10 МГц; Ig =10-9 А и gmsat=10-3 мСм из уравнений (5.47) можно получить fc=100 кГц.

Кроме того, имеется составляющая шума в стоке, связанная с утечкой переходов в ПТ, которая сильно скоррелирована с шумом тока утечки затвора. Однако при комнатных температурах в современных приборах эта первая составляющая шума является незначительной, в то время как при высоких температурах она становится весьма существенной и может определить верхний предел температур, при котором ПТ ведет себя как малошумящий прибор. Этот эффект был рассмотрен ван-дер-Зилом. Он включил в свое рассмотрение и МОП ПТ, хотя данное явление для таких приборов выражено намного менее ярко, чем для ПТ с р—n-переходом.

5.6. Экспериментальное измерение генерационно-рекомбинационных шумов

Эквивалентное шумовое сопротивление флуктуаций напряжения, связанное с генерационными процессами через ХШР-центры в обедненных слоях переходов затвор—канал, имеет вид [уравнение (5.42)]

Rn~τt(1+ω2τt2) (5.48)где t —постоянная времени центров [уравнение (5.43)], а константа пропорциональности является функцией напряжений на затворе и стоке. При фиксированных напряжениях смещения и для данной частоты 1 величина Rn достигает максимума при t=1/1. Так как величина t сильно зависит от температуры, а константа пропорциональности имеет слабую температурную зависимость (по крайней мере в тех случаях, когда уровни ловушек захвата попадают на собственный уровень Ферми), то из этого следует, что при изменении температуры величина Rn должна иметь один или несколько максимумов в зависимости от числа различных центров захвата носителей (ловушек), присутствующих в образце.

Подобное поведение на самом деле наблюдалось Хаслеттом и Кенделлом. Они провели измерения шумов на большом количестве n-канальных ПТ различных фирм-изготовителей и обнаружили удивительное согласие результатов, полученных на различных образцах. В качестве примера на рис. 5.6 приводятся результаты их измерений зависимости эквивалентного шумового напряжения от температуры. Транзистор, на котором проводились измерения, был отобран как имеющий малые шумы при комнатной температуре. Подобные же кривые были получены в большинстве случаев для большого количества ПТ одного и того же типа, единственным различием была небольшая разница в величине пиков и температурах, при которых они имеют место. Даже транзисторы разных фирм-изготовителей давали сходные результаты; во всех случаях наблюдались ярко выраженные пики, как на рис. 5.6. Было найдено, что температура, при которой определенный пик имеет место, уменьшается по мере уменьшения частоты, на которой

Рис. 5.6. Зависимость эквивалентного шумового напряжения от температуры при постоянном значении частоты. V0S=5 B; I0=1 мА.

проводились измерения. Такое поведение соответствует уравнению (5.48).

Так как золото стали использовать в коммерческих ПТ, то очевидно присутствие некоторого количества золота в кристаллической решетке кремния у таких приборов. Теперь уже золото в кремнии является хорошо изученным    амфотерным центром   с   акцепторным уровнем, очень близким к собственному уровню Ферми в середине запрещенной зоны кремния, и донорным уровнем около 0,4 эВ над границей валентной зоны. Хаслетт и Кенделл предположили, что этот акцепторный уровень золота обусловливает пик шума при температуре    около   300 К (рис. 5.6). Этот пик ярко выражен и наиболее понятен из наблюдаемых. Существование же пика между 100 и 200 К объяснить труднее, но с уверенностью можно считать, что этот пик не связан с донорным уровнем золота, так как он находится значительно ниже середины запрещенной зоны кремния, чтобы давать шумовой вклад, сравнимый по величине с вкладом, обусловленным акцепторным уровнем золота. Кроме того, маловероятно, чтобы этот пик был обусловлен кислородом, как это предположили Клаассен и Робинсон, так как в этом случае значение сечений захвата должно быть неразумно большим. Хаслетт и Кенделл предположили, что механизмом, обусловливающим появление данного пика, может быть межзарядный обмен носителей между дислокациями (которые действуют в качестве ловушек с энергией и сечениями захвата, близкими к тем, что у акцепторного уровня золота) и уровнем золота, расщепленным за счет напряжений в кристаллической решетке. Третий пик, который на частоте 10 Гц всегда наблюдается вблизи 80 К, самый острый, а в ряде случаев и самый большой среди всех наблюдаемых. Причина появления этого пика также пока не ясна, но, согласно Хаслетту и Кенделлу, он может определяться некоторой странной связью между уровнями ловушек, которые меняют компоненту шума, связанную с краями области перехода.

Интересное исследование низкочастотного избыточного шума было проведено недавно Кандиахом и Вайтингом. Их конечная цель заключалась в улучшении характеристик ПТ с р—n-переходами в усилителях, которые использовались в спектрометрии с детекторами ядерных излучений. В данном применении требования к шумовым характеристикам приборов очень жестки. Они провели измерения на n-канальном ПТ с четырьмя выводами, один лишний вывод присоединялся к p+-подструктуре и функционировал как второй затвор. Этот вывод второго затвора использовали только для определения условий смещения, в то время как верхний затвор использовался в качестве сигнального. Шумы измерялись в функции напряжения смещения на втором затворе; при этом температура и ток стока служили переменными параметрами. Как и в работе Хаслетта и Кенделла, и в этих исследованиях при изменении температуры пики появлялись и исчезали.

Однако самым замечательным  в методе, использованном Кандиахом и Вайтингом, было то, что он позволял наблюдать за флуктуациями  единичных  зарядов на индивидуальных ХШР-центрах. Это достигалось очисткой канала за счет изменения смещения на втором затворе. В частности, центр, находящийся перед началом этой процедуры в обедненном слое над каналом, по мере увеличения напряжения смещения на втором затворе до среднего уровня переходил в канал, а затем по мере того, как напряжение смещения на втором затворе достигало максимального значения, и в обедненный слой, который находился под каналом ПТ. Если флуктуации зарядовых состояний ХШР-центра зависят от его местоположения, приводя, скажем, к существенному различию уровня флуктуации при расположении центра в нейтральной или обедненной области р—n-перехода, то и шум должен зависеть от напряжения смещения на втором затворе и кривую этой зависимости можно использовать для изучения источников избыточного шума в таких ПТ.

Кандиах и Вайтинг нашли, что большая часть избыточного шума появляется за счет ХШР-центров, локализованных в узкой переходной области шириной около 1000 Å между каналом и полностью обедненной областью перехода затвор — канал. На рис. 5.7 приводится пример их наблюдений, указывающий на присутствие двух центров, которые обозначены буквами A и Б. Эти центры вносят сравнительно большой вклад в шум в тех случаях, когда они расположены либо непосредственно под каналом, либо непосредственно над ним. Большие

Рис. 5.7. Избыточный шум ПТ с р—n-переходом в зависимости от напряжения смещения на втором затворе VSS Для двух значений тока стока.

 I0=2 мА; ——— I0=4 мА.

различия в VSS между пиками А—А и В—В при большем токе стока являются мерой увеличения ширины канала в этом случае. Вообще говоря, чем больше число активных центров в данном объеме «высасывается» каналом, тем большее количество пиков будет наблюдаться на кривых шумов, подобных тем, которые представлены на рис. 5.7; как отметили Кандиах и Вайтинг, было бы ошибкой считать, что во всех случаях ситуация так же проста, как показанная здесь.

Кандиах и Вайтинг связывают пики шума с ХШР-центрами с мелкими энергетическими уровнями в запрещенной зоне полупроводника. О наблюдениях значительного шума от таких центров при низких температурах сообщали Хаслетт и Кендалл и Ванг с сотр. Если бы эмиссия заряда была только единственным механизмом действия такого мелкого центра, то время нахождения центра в одном зарядовом состоянии было бы намного больше, чем время нахождения в другом, за счет асимметрии уровня энергии центра в запрещенной зоне. Шум от такого центра в этом случае был бы незначительным. Однако если некоторое количество свободных зарядов находится вблизи данного центра, то время флуктуации значительно уменьшилось бы в результате процессов захвата зарядов, и шум такого центра был бы заметен. Такой механизм был предложен Кандиахом и Вайтингом для объяснения избыточного шума, наблюдаемого в случае очень узкой переходной области между каналом и полностью обедненной областью перехода. По-видимому,  попеременная эмиссия электронов и дырок с центров, имеющих уровни в середине запрещенной зоны и находящихся на всем протяжении обедненного слоя (механизм, рассмотренный Сахом ), вносит незначительный вклад в низкочастотный шум при температурах ниже 200 К.

Согласно работе Кандиаха и Вайтинга, число активных ХШР-центров с мелкими энергетическими уровнями в переходной области качественного ПТ с шириной канала около 1000 мкм и длиной канала около 2 мкм находится в интервале 3—10. А так как именно эти изолированные центры главным образом  и определяют уровень шума, имеется возможность по крайней мере для ПТ с четырьмя выводами подобрать условия работы (температуру, ток стока и напряжение смещения), которые минимизируют шум в нужном частотном диапазоне. Этот метод неоднократно приводил к выгодам при использовании таких ПТ в спектрометрии рентгеновского излучения.

5.7. Поведение в сильном электрическом поле

У ПТ с р—n-переходами и МОП ПТ с очень короткими каналами напряженность электрического поля в канале может быть очень большой. При напряженностях поля выше порогового значения E0 подвижность носителей заметно уменьшается с увеличением напряженности E по закону, который приближенно можно представить в виде

μ≈μ0(1+EE0)−12 (5.49)где 0—подвижность носителей в слабом поле, a E05000B/cм для электронов в кремнии. В литературе можно встретить уравнения, являющиеся альтернативами (5.49); наиболее часто употребляемым из них является уравнение, полученное Даси и Россом  и использованное Хэллдеем и ван-дер-Зилом, в котором  изменяется по закону Е-1/2.

Кроме изменения подвижности носителей, сильные электрические поля вызывают и другой эффект, состоящий в увеличении температуры свободных носителей по сравнению с температурой кристаллической решетки, т. е. создают популяцию горячих носителей. Эффективная температура таких носителей e приблизительно определяется выражением

θe≈θ0[1+β(EE0)] (5.50)где параметр  зависит от температуры кристаллической решетки 0. В германии l при 0=300 К и 10<<15 при 0=77 К. Клаассен, признавая, что нет пригодных экспериментальных данных для оценки величины  в кремнии, полагал, что  в кремнии имеет почти такие же величины, что и в германии, и поэтому использовал значения, приведенные выше.

Обе эти зависимости [уравнения (5.49) и (5.50)], сказывающиеся в сильных полях, обусловливают увеличение теплового шума в канале ПТ. Если для эквивалентного сопротивления теплового шума в области насыщения использовать выражение:

Rn=αgmsat (5.51)то в отсутствие эффектов сильного поля 2/3 [уравнение (5.29б)]. Клаассен показал, что зависимость подвижности носителей от напряженности электрического поля и разогрев носителей может привести к величинам , превышающим единицу, вплоть до 5 в зависимости от напряжения смещения, геометрии прибора и особенно от температуры. При комнатной температуре l, но при температуре жидкого азота величина  может быть значительно больше единицы. Это связано главным образом с разогревом носителей, обычно только одного этого процесса достаточно для значительного увеличения тепловых шумов при 77 К по сравнению с комнатной температурой. Для получения оптимального режима малых шумов рабочая температура высокочастотных ПТ с р—т-переходом, как правило, несколько выше, чем 77 К.

При работе в области полей, значительно выше начала смыкания канала, процесс умножения  заряда (образование лавин носителей), связанный с крайне высокими значениями напряженности электрического поля вблизи стока, может вносить существенный вклад в выходной шум ПТ, особенно при низких температурах.

В том случае, когда имеет место образование лавины, пары электрон—дырка образуются за счет ударной ионизации и неосновные носители сразу же попадают на затвор, тем самым приводя к увеличению тока затвора, тогда как основные носители перемещаются к стоку. Увеличение тока затвора наблюдал Риан; об аналогичном явлении в n-канальных МОП-транзисторах сообщили Накахара с сотр. Увеличение шумов, обусловленных этим механизмом, наблюдали в германиевых ПТ с р—n-переходом Радека, а в кремниевых—Накахара с Кабаяси и Клаассен с Робинсоном. Краткое теоретическое рассмотрение данного явления проведено ван-дер-Зилом и Чанеттом.

5.8. Шум типа 1/f в ПТ с p — n-переходом

При комнатных температурах избыточный 1/f-шум в хороших малошумящих кремниевых ПТ с р—n-переходом обычно незначителен. Отсутствие l/f-шума в подобных ПТ отличает их от почти всех других твердотельных приборов. Этот факт, кроме того, естественно приводит к заключению, что 1/f-шум связан не с объемными эффектами, а с процессами, имеющими место на поверхности раздела полупроводник—окисел, возможно, из-за флуктуаций в заселенности поверхностных состояний; подобные поверхностные эффекты отсутствуют в ПТ с р—n-переходом, так как канал таких ПТ отделен обедненным слоем, локализованным в объеме данного транзистора.

Удивительно, что ПТ на основе GaAs обладают значительной величиной l/f-шума. Это явление было объяснено ван-дер-Зилом, который отметил, что у таких транзисторов ширина затвора много меньше длины технологического канала. Поэтому имеется большая площадь поверхности раздела полупроводник—окисел между истоком и затвором и между затвором и стоком, и в этих областях создается значительная величина избыточного 1/f-шума.

При низких температурах  (ниже 200 К) спектры шумов кремниевых ПТ с р—n-переходом указывают на наличие нескольких типов генерационно-рекомбинационных процессов, однако компонента l/f-шума отсутствует. Этот факт находится в согласии с более ранними результатами наблюдений Клаассена и Робинсона, однако при температурах выше 200 К, имеется компонента, связанная с избыточным 1/f-шумом, которая уменьшается с увеличением температуры. Простого объяснения этой температурной зависимости нет.

5.9. Эквивалентные схемы для ПТ с р — n-переходом

К счастью, не все составляющие шума в ПТ с р—n-переходом присутствуют одновременно. При комнатных температурах и при нормальных рабочих условиях, как правило, тепловой шум канала и дробовой шум, связанный с током утечки на затворе, наиболее важны. Их можно представить двумя эквивалентными

Рис. 5.8. а—шумовые генераторы тока на входе и выходе ПТ с р—n-переходом; б—эквивалентная цепь, в которой выходной генератор тока трансформируется во входную цепь в качестве последовательно соединенного генератора напряжения.

генераторами тока i1(t) и i i2(t), подключенными между истоком и стоком, а также затвором и истоком соответственно, как это показано на рис. 5.8, а. Простой трансформацией выходной генератор можно переместить на вход в качестве последовательно соединенного генератора напряжения vn (t), как показано на рис. 5.8, б.

Sin(ω)≈ω2C2gmsatkθ+2qIg (5.52)Svn(ω)≈(23)(4kθgmsat) (5.53)Спектральные плотности входных шумовых генераторов тока и напряжения можно получить непосредственно из уравнений (5.29б), (5.33б) и (5.46)

Гinvn≈−0.4j (5.54)а нормализованную кросс-спектральную плотность с учетом корреляции между тепловым шумом затвора и стока—из уравнения (5.35)

Соответствующее значение шума тока утечки затвора и теплового тока канала равняется нулю.

Когда источник сигнала обладает только активным сопротивлением, коэффициент шума ПТ вообще не включает в себя тепловой шум Гinvn так как последний является чисто мнимой величиной. Считая, что сопротивление источника RS, имеем для коэффициента шума выражение:

F=1+SinRS4kθ+Svn4kθRS (5.55)Его минимум достигается при следующем значении RS:

RS=(SvnSin) (5.56)и описывается выражением:

F0=1+2(SvnSin)4kθ (5.57)Для высоких частот, когда доминирует первый член в правой части уравнения (5.52), минимальное значение коэффициента шума, определяемое из уравнения (5.57), принимает вид

F0=1+(23)12ωCgmsat (5.58)Для частоты, равной gmsat/2С (произведение коэффициента усиления на ширину полосы), минимальное значение коэффициента шума, согласно этому выражению, составляет 1,82 или 2,6 дБ.

Предельного улучшения можно достичь шумовой настройкой при использовании источника только с реактивным сопротивлением. В этом случае минимальное значение коэффициента шума описывается формулой

F0=1+ωCgmsat(23)12(1+Гinvn2)12=1+ωCgmsat(23)12(1−0,16)12 (5.59)

Если C/gmsat=l, это выражение дает значение F0=1,75 или 2,4 дБ.

5.10. Шум в МОП ПТ

Механизмы возникновения шумов в МОП ПТ по существу те же, что и в ПТ с р—n-переходом, главным отличием является 1/f-шум, который на низких частотах является доминирующим в МОП ПТ. Тот факт, что l/f-шум наблюдается в МОП ПТ и почти отсутствует у качественных ПТ с р—n-переходом, является весьма серьезным подтверждением того, что этот шум связан скорее с поверхностными, чем с объемными эффектами. Но что бы ни являлось источником 1/f-шума, именно этот шум не позволяет отнести МОП-транзисторы к классу малошумящих приборов.

Избыточные 1/f-шумы в МОП-транзисторах исследовались многими авторами; статьи по этому вопросу были, кроме того, опубликованы Левенталем и Леенбергом. В большинстве теоретических моделей 1/f-флуктуаций в МОП-транзисторах данный вид шума рассматривается как поверхностный эффект, хотя детали его поведения все еще остаются непонятными. В одной из последний подобных моделей, которая включает в себя ряд особенностей предыдущих теорий, рассматривается взаимодействие носителей в канале с поверхностными состояниями на границе раздела полупроводник—окисел. При этом постулируется, что имеет место дополнительное взаимодействие посредством туннелирования между носителями на этих поверхностных состояниях и ловушками в слое окисла. Этот механизм приводит к модуляции числа свободных носителей в канале и, кроме того, к модуляции поверхностного потенциала, тем самым приводя к флуктуации подвижности в области поверхности. На этих двух эффектах (флуктуации числа носителей и флуктуации их подвижности) и основано рассмотрение ван-дер-Зила. В другой модели, предложенной недавно Вандаммом, 1/f-шум трактуется как действительная флуктуация подвижности носителей в канале транзистора. Иными словами, это—обычный эффект, следовательно, 1/f-шум должен присутствовать и в ПТ с р—п-переходом. Но так как в ПТ с р—n-переходом 1/f-шум отсутствует, то, по-видимому, такая «объемная» модель не подходит к этим транзисторам; а если она не подходит к ПТ с р—n-переходом, то она, по всей вероятности, не является достаточно обоснованной и для описания избыточного 1/f-шума в других кремниевых транзисторах.

Помимо 1/f-шума, главными источниками шума в МОП ПТ являются тепловой шум канала и генерационно-рекомбинационный шум в областях пространственного заряда. Оба этих шума можно анализировать, во многом используя те же методы, что и в случае ПТ с р—n-переходом. Одно время ван-дер-Зил и его сотр. полагали, что, помимо теплового шума канала в МОП ПТ, имеет место составляющая избыточного «белого» шума. Несостоятельность данного предположения вскоре показали Яу и Сах; они утверждали, что эта наблюдаемая избыточная составляющая шума на самом деле является составляющей 1/f-шума и что неправильное толкование ряда предыдущих исследователей связано с измерениями шума на недостаточно высоких частотах при использовании приборов, которые имеют очень большие 1/f-шумы.

Высокочастотные шумы в МОП ПТ изучались Шоджи, Клаассеном и Принсом, а также Люппом и Страттом .

Простую теорию тепловых флуктуаций в канале ПТ следует модифицировать, если принимать во внимание объемный заряд, связанный с ионизированными примесями в подложке. Сах с сотр. исследовали влияние этого объемного заряда на шумовой ток стока и нашли, что он может приводить к увеличению уровня теплового шума в 4 раза по сравнению с уровнем, который предсказывает теория без учета этого факта. На шумовой ток затвора объемный заряд существенного влияния не оказывает.