где gmsat — крутизна транзистора в области насыщения, которая определяется уравнением (5.156), а С—входная емкость, значение которой определяется уравнением (5.23).

Sig(ω)≃ω2C24gmsat4kθ (5.33б)Нормированный потенциал zS, определяемый в уравнении (5.20) в виде (VB+VG)/Vp, при обычных величинах смещения принимает значения 0,1—1. В таком интервале выражение в квадратных скобках уравнения (5.33а) меняется незначительно (в пределах 0,2—0,27). Таким образом, хорошим приближением выражения (5.33а) является выражение:

Исходя из того что тепловые шумовые токи затвора и канала обусловлены одинаковыми физическими процессами, следовало бы ожидать некоторой степени корреляции между этими токовыми флуктуациями. Робинсоном было показано, что кросс-спектральная плотность с учетом корреляции между шумовыми токами канала и затвора имеет вид:

Sigi(ω)=−jωC4kθ[1+6zS12+3zS10(1+zS)12(1+2zS12)] (5.34а)При 0,1<zS<1 член в квадратных скобках—по существу константа величиной, заключенной в пределах 0,15—0,17, и следовательно,

Sigi(ω)≈−0.16jωC4kθ (5.34б)Гigi≈−0.166j (5.35)Определенная из уравнений (5.29б), (5.33б) и (5.34б) нормализованная кросс-спектральная плотность с учетом корреляции имеет вид:

т. е. Гigi —чисто мнимая величина, причем |Гigi|20,16. Согласно некоторым работам, эта достаточно небольшая величина уменьшается еще больше, если принять в расчет зависимость подвижности носителей от величины напряженности электрического поля. Для практических целей с очень высокой точностью можно считать, что Гigi=0, а это эквивалентно рассмотрению шумовых токов в затворе и канале в качестве независимых флуктуаций.

5.4.3. Последовательное сопротивление в канале

Величина контактов затвор — канал, как правило, меньше, чем длина канала. Это приводит к появлению немодулируемых неактивных областей на концах канала как со стороны стока, так и со стороны истока, действующих как последовательно подключенные к выводам стока и истока сопротивления rS и rD. Эти сопротивления приводят к изменению крутизны gm и проводимости канала g, которые становятся соответственно gm’ и g', где:

gm'=gm(1+rSgmsat+rDg) (5.36а)g'=g(1+rSgmsat+rDg) (5.36б)В области насыщения g’=g=0 и

gmsat'=gmsat(1+rSgmsat) (5.37)Отметим, что данное выражение не содержит rD и что величина g’ (для линейной области) теперь уже не равна g’msat. Ван-дер-Зил высказал предложение о том, что такое отсутствие равенства могло бы быть использовано для определения вклада этих последовательных сопротивлений в шум.

Из уравнения (5.37) легко видеть, что если сделать произведение rSgmsat малым по сравнению с единицей (что обычно и имеет место), то влияние этих сопротивлений на полный шум не существенно. Поэтому на практике ими вполне можно пренебречь.

Бранк выполнил измерения шумов полевых транзисторов, в которых было продемонстрировано влияние rS и rD на полный шум. Результаты его измерений приводятся на рис. 5.2, где Ieq — эквивалентный диодный ток насыщения для шума.

Рис. 5.2. Зависимость Ieq от VD при 25 кГц.

——— - теоретические кривые для Ieq без учета последовательного сопротивления (А) и с учетом последовательного сопротивления (Б); OOO -  экспериментальные точки.

Кривая Б на рис. 5.2 рассчитана с использованием следующих значений  параметров: rS=960 Ом, rD=2440 Ом и gmsat =330 мкСм.

5.4.4. Высокочастотные эффекты

На высоких частотах тепловой шум в ПТ, как правило, является доминирующим над другими видами шумов. Ван-дер-Зия и Эро разработали теорию работы ПТ в случае малых сигналов для высоких частот, в которой канал транзистора рассматривался в качестве активной неоднородной передающей линии. Они осуществили решение волнового уравнения для такой линии и в некотором приближении определили матрицу адмиттанса ПТ на высоких частотах. Кроме того, Хаузер рассмотрел вопрос об волновом уравнении, которое описывало бы соответствующую передающую линию для ПТ с р—n-переходами.

Ван-дер-Зил и Эро получили выражение для предельного значения частоты «среза» для ПТ с р—n-переходами. В частном случае при нулевом напряжении на затворе, подставив физически обоснованные числовые значения параметров для подвижности носителей, напряжения смыкания канала и его длины, они получили, что предельная частота «среза» составляет 40 МГц. При напряжениях на затворе, которые обычно используются при работе ПТ, предельное значение частоты «среза» было меньше и соответствовало значению в пределах около 10 МГц.

Приближение, использованное ван-дер-Зилом и Эро, представляло собой разложение в ряд крутизны, которое ограничивалось членом первой степени по частоте. Это и определяло верхний предел диапазона частот, для которого можно было применить данную теорию. Более полный анализ выполнил Геурст, результаты которого можно использовать для очень больших значений частот. Он показал, что элементы матрицы адмиттанса ПТ можно представить с использованием специальных математических функций, а именно параболических цилиндрических функций Вебера D n(x).

Несколько измененное дифференциальное уравнение Геурста, в которое был включен источник теплового шумового тока, было использовано Клаассеном в связи с анализом высокочастотного шума в ПТ с р—n-переходом. Результаты Клаассена показали, что на низких частотах спектральная плотность шумового тока канала не зависит от частоты и намного больше аналогичной величины для шумового тока затвора (что согласуется с выводами ван-дер-Зила), но на высоких частотах шумовые спектры токов затвора и стока в обоих случаях зависят от частоты по закону 2 и сходны по величине. Более того, Клаассен показал, что для высоких частот связь между затвором и каналом приводит к небольшому, но тем не менее не нулевому значению (составляющему примерно 0,13С/gm, где С—значение входной емкости ПТ) для действительной части нормализованной кросс-спектральной плотности с учетом корреляции между шумовыми токами затвора и канала.

Si(ω)=2qInd (5.38)Sig(ω)=2qIng (5.39)Экспериментальные исследования поведения шумовых характеристик ПТ с р—n-переходами на высоких частотах были выполнены Бранком и ван-дер-Зилом. Они представили спектральные плотности шумовых токов стока и затвора в виде эквивалентных токов насыщения диодов Ind и Ing, т. е. они установили, что

На рис. 5.3 представлены графики зависимости Ind и Ing от частоты для работы ПТ в области насыщения. Точки на рисунке соответствуют результатам измерений, а сплошные линии — теоретическому расчету кривых вида

Ind=Ind0+(2kθq)|g12| (5.40)Ing=(2kθq)g11 (5.41)где g11 и g12—элементы матрицы проводимости ПТ, пропорциональные 2; Ind0—низкочастотное значение Ind. Согласие между теоретическими и экспериментальными результатами очень хорошее, и ясно прослеживается зависимость Ind от  на высоких частотах.

Рис. 5.3. Эквивалентные диодные токи насыщения для теплового шума в канале ПТ (а) и в затворе ПТ (б).

Однако так как эта зависимость проявляется на частотах, больших 10 МГц (которая близка к предельной частоте для ПТ), то из практических соображений ее можно не учитывать, т. е. величину Ind можно аппроксимировать величиной Ind0. Этот факт существенно упрощает расчет коэффициента шума.

Недавно было отмечено, что использование более совершенных полупроводниковых материалов наряду с дальнейшей разработкой технологии ПТ приводит к возможности получать ПТ на основе GaAs с прекрасными высокочастотными и шумовыми характеристиками. В качестве примера приведем данные о коэффициентах шума, которые менялись в пределах 1,2—4 дБ в диапазоне частот 4—18 ГГц. Кроме того, было высказано предположение о том, что дальнейшего улучшения можно достичь при использовании для изготовления ПТ трехкомпонентных соединений типа InGaAs.

5.5. Генерационно-рекомбинационный шум

5.5.1. Генерационный шум обедненного слоя

Существенная часть низкочастотного шума кремниевых ПТ обусловлена флуктуациями зарядовых состояний ХШР-центров, расположенных в обедненных слоях переходов канал—затвор. Кроме того, наличие таких центров определяет основную часть тока утечки этих переходов.

Первыми, кто обратился к вопросу о генерационном шуме в обедненных слоях переходов ПТ, были Лауритцен и Сах .

Рис. 5.4. Эквивалентная схема генератора шумового напряжения в цепи затвора ПТ, характеризующего шум за счет

генерации носителей в обедненном слое.

Их модель была подтверждена экспериментальными измерениями шума, выполненными на обычных и легированных золотом кремниевых ПТ при изменении в широком интервале напряжений смещения. Поведение легированных золотом кремниевых ПТ рассматривалось также Фу и Сахом в связи с анализом с помощью эквивалентной цепи с сосредоточенными параметрами генерационно-рекомбинационного шума, обусловленного флуктуациями заряда на примесных центрах в обедненных слоях переходов канал — затвор.

Генерационный шум в обедненном слое возникает за счет того, что каждый из ХШР-центров испускает попеременно то дырку, то электрон, которые удаляются из перехода под действием сильного электрического поля. Такая флуктуация в зарядовом состоянии подобного центра приводит к локальной модуляции ширины обедненного слоя и, следовательно, ширины канала, что в свою очередь приводит к флуктуациям тока, текущего во внешней цепи.

Этот шум можно представить генератором напряжения на входе ПТ, как это показано на рис. 5.4. Эквивалентное шумовое сопротивление такого генератора можно представить в виде:

Rn=F(VG,VD)τt(1+ω2τt2) (5.42)где F(VG, VD)—функция, зависящая от значений напряжения смещения Rn на затворе и стоке, а

τt≈(cpp1+cnn1)−1 (5.43)— постоянная времени ХШР-центров.  Приближение, которое используется в данном случае, соответствует обратно смещенному р—n-переходу. В уравнении (5.43) cp и cn —вероятности захвата дырок и электронов, a p1 и n1 определяются через уровни ловушки ET собственно уровня Ферми Ei следующим образом:

p1=niexp[(Ei−ET)kθ] (5.44a)n1=niexp[(ET−Ei)kθ] (5.44б)где ni —концентрация собственных носителей.

Величина Rn сильно зависит от температуры через параметр t в числителе дроби в уравнении (5.42). Это проще всего показать в случае, когда энергетический уровень ловушки совпадает с собственным уровнем Ферми. В таком случае температурная зависимость t полностью определяется выражением

τt~ni−1~θ−32exp(EG02kθ)где EG0 — величина запрещенной зоны полупроводника при =0 К. Множитель -3/2 в этом выражении оказывает значительно меньшее влияние по сравнению с экспонентой, которая и

Рис. 5.5. Зависимость Rn от температуры, согласно уравнению (5.42) для кремниевых ПТ.

определяет температурную зависимость t. По мере увеличения температуры величина t уменьшается и, следовательно, Rn также уменьшается. Такое изменение t влияет еще и на увеличение частотной полосы Rn при увеличении температуры. Рис. 5.5 иллюстрирует температурную зависимость Rn для случая кремниевого ПТ. Кривые, представленные на этом рисунке, были рассчитаны для значения EG0 = 1,2 эВ, и значения t=5 мс при комнатной температуре.

Плотность центров генерации носителей входит в Rn только через масштабный множитель функции F(VG, VD). Таким образом, величина шума зависит от концентрации ловушек, но частотная зависимость отсутствует.

Функция F(VG, VD) в уравнении (5.42)  расходится логарифмически при переходе ПТ в область насыщения. Эта трудность была отмечена Лауритценом, который избежал ее в своей двухмерной модели тем, что считал ширину канала у стока конечной и при смыкании. Эта проблема была также рассмотрена Хаслеттом и Трофименковым при анализе, основанном на модели функционирования транзистора в режиме смыкания, предложенной Трофименковым и Нордквистом.

5.5.2. Шум канала ПТ

Шум, обусловленный флуктуациями плотности носителей в  канале ПТ, был рассчитан ван-дер-Зилом, а позднее Влиетом и Хиаттом. Такие флуктуации возможны в тех случаях, когда ХШР- и рекомбинационно-генерационные центры присутствуют в области канала или при низких температурах, если только часть доноров или акцепторов, находящихся в области канала, ионизована.

Спектр такого шума можно выразить через эквивалентное шумовое сопротивление Rn, которое по форме сходно с выражением в уравнении (5.42)

Rn~τ(1+ω2τ2) (5.45)где  — постоянная времени флуктуации. Такая форма спектра экспериментально наблюдалась Хэллдеем и Бранком на кремниевых и германиевых ПТ. Однако трудно определить, был ли шум, который они измеряли, обусловлен флуктуациями плотности носителей в канале или генерационными процессами в обедненной области. В соответствии с работой Саха первая шумовая компонента должна быть незначительной при комнатной температуре.

Однако при понижении температуры флуктуации плотности носителей в канале могут вносить существенный вклад в шум ПТ. Черчилль и Лауритцен выполнили измерения шумов в кремниевых ПТ для температур ниже 125 К. Они обнаружили уровни шумов примерно на 23 дБ выше, чем можно было ожидать, имея в виду только тепловой шум канала. Их экспериментальные результаты находятся в хорошем соответствии с гипотезой о флуктуации плотности носителей, если в соответствующих выражениях учитывать зависимость подвижности носителей от величины электрического напряжения.